Начало формы

| Искать:слово фразу |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коротко о себе. Новости... О себе... Работа... Хобби.... Полезности. Клеи Шпаклевки Гальванотехника Электролиты Пайка, флюсы Стекло Оргстекло Ссылки. Обратная связь. Гостевая книга Письмо для нас. |  | ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ Очистка поверхности Надписи на металле Чистящие средства. Химические растворы для травления железа и стали. Самые простые эффективные растворы для травления железных и стальных деталей - это разбавленные неорганические кислоты, особенно 20%-ная серная кислота, травление в которой производится при 45-50°С, или 20-25%-ная соляная кислота, в которой детали травят при комнатной температуре. Для травления используется также 10-15%-ная ортофосфорная кислота, нагретая до 60-70°С. В ней травят детали, которые будут затем лакировать, или же их поверхность оставят без дальнейшей обра-ботки. Если после травления предусмотрено гальваническое покрытие поверхности, то эта ванна непригодна. ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Травление меди и латуни На латуни раствор образует светло-желтый налет, на меди - светло-розовый. Раствор содержит: Азотная кислота концентрированная...250 мл Соляная кислота концентрированная...150 мл Этиловый спирт денатурированный....100 мл Вода...............500 мл Детали травят, кратковременно погружая в ванну с раствором, после чего вынимают и сразу же промывают водой. Матовое травление меди После травления на меди получится шероховатая (до матовой) по-верхность. Состав ванны: Азотная кислота 40%-ная........600 г Серная кислота концентрированная.....400 г Хлористый натрий...........3г Сернокислый цинк...........2 г Блестящее травление меди и ее сплавов Серная кислота концентрированная....500 мл Азотная кислота концентрированная....500 мл Соляная кислота концентрированная....10 мл Сажа...............5 г Рабочая температура ванны 18-20°С. Обезжиренные детали по-гружают в ванну с раствором на 10-30 с, после чего вынимают, промывают водой и сушат. Водные растворы для травления алюминия и его сплавов: 1). Фтористый натрий.........40 г/л Едкий натр............50 г/л Рабочая температура ванны 70-80°С. Время обработки......около 1 мин. 2). Окись хрома............30 г/л Серная кислота концентрированная....150 г/л Рабочая температура ванны 70°С Время обработки 1-1,5 мин. Наверх |
| © Андрей Горбачев, 2001 год. Иваново, Россия. |

Конец формы